Департамент образования и науки  Брянской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Комаричский механико-технологический техникум»

| ОДОБРЕНО на заседании МО профессионального цикла _________ /______________ / «___» __________ 201__ г. Протокол №__ | УТВЕРЖДАЮ директора ГБОУ СПО «КМТТ» _________ /И. В. Гоголь / «___» __________ 201__ г. |
| --- | --- |

Рабочая программа

по учебной дисциплине

ОП 03 Электроматериаловедение

профессиональная подготовка 2,5 месяца

19861 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

2015

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.01.18 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное

учреждение среднего профессионального образования

«Комаричский механико-технологический техникум»

Разработчики:

Лямченко Т. П. зав УЦПК ГБОУ СПО «КМТТ»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации примерной программы учебной дисциплины | 8 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 8 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электроатериаловедение»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.01.18 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их;

- определять твердость материалов;

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием для изготовления различных деталей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии;

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- основные свойства полимеров и их использование;

- особенности строения металлов и сплавов;

- свойства смазочных и абразивных материалов;

- способы получения композиционных материалов;

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 13 часов;

самостоятельной работы обучающегося __часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 13 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия |  |
| контрольные работы | 1 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | - |
| в том числе: |  |
| подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление отчетов по практическим работам, подготовка рефератов, докладов, домашняя работа, выполнение конспектов. | - |
| Итоговая аттестация в форме тестирования |  |

# 2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03«Электроматериаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Физико-химические основы металловедения. | 3 |  |
| Тема 1.1. Понятия о металлических материалах, их строении. | Содержание учебного материала Виды связи. Кристаллические вещества. Аморфные и аморфно-кристаллические вещества.Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия; влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов; фазовый состав сплавов; диффузия в металлах и сплавах; жидкие кристаллы; структура полимеров, стекла, керамики, древесины: строение и свойства. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: составить конспект, зарисовать строение атома составить конспект, зарисовать виды кристаллических решеток, заполнить таблицу «Строение металлов» |  |  |
| Тема 1.2. Основы теории металлов и сплавов. | Содержание учебного материала Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. Физические и механические свойства сплавов в равновесном состоянии. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов, свинец – сурьма. Влияние легирующих элементов на равновесную структуру сталей. Свойства металлов. Физические свойства металлов и сплавов и их характеристики. Химические свойства металлов и сплавов. Сведения о коррозии металлов. Классификация коррозионных процессов по механизму (химическая, электрохимическая) и характеру разрушения (общая, местная, межкристаллитная коррозия). Защита металлов от коррозии. Механические свойства металлов и сплавов (прочность, пластичность, упругость, твердость, ударная вязкость); основные методы (статические и динамические) механических испытаний. Применяемое оборудование, образцы, методика испытаний. Определение твердости методом Бринелля и Роквелла. Испытания на растяжение, сжатие и ударный изгиб. Диаграмма растяжения; её характерные точки и участки. Зависимость физических и механических свойств металлов и сплавов от температуры. Понятия о технологических свойствах металлов и сплавов. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определение структуры железоуглеродистых сплавов различного состава на диаграмме состояния. составить конспект, заполнить таблицу «Методы определения твердости материалов» |  |  |
| Тема 1.3. Основные характеристики электротехнических материалов. | Содержание учебного материала Механические, электрические, тепловые, физико-химические характеристики. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1: - применение основных свойств материалов в электротехническом производстве; - составление таблицы «Классификация электротехнических материалов» - составление таблицы «Основные параметры электротехнических материалов» |  |  |
| Раздел 2. | Электротехнические материалы | 9 |  |
| Тема 2.1. Материалы с высокой проводимостью. | Содержание учебного материала Классификация проводниковых материалов. Основные свойства и характеристики проводниковых материалов Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. Натрий. Сверхпроводники. Криопроводники. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. - Объясните, почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? - Объясните, почему при производстве электромонтажных работ провода с медными жилами вытеснили провода с алюминиевыми жилами? - Пользуясь технической и справочной литературой найти маркировки установочных проводов. Монтажных проводов и кабелей. |  |  |
| Тема 2.2. Материалы с высоким сопротивлением | Содержание учебного материала Проводниковые резистивные материалы. Пленочные резистивные материалы Материалы для термопар | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. - Объясните, почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? - Объясните, почему при производстве электромонтажных работ провода с медными жилами вытеснили провода с алюминиевыми жилами? - Пользуясь технической и справочной литературой найти маркировки установочных проводов. Монтажных проводов и кабелей. |  |  |
| Тема 2.3. Проводниковые материалы и сплавы различного применения | Содержание учебного материала Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. Ртуть Hg. Галлий Ga. Индий In,. Олово Sn. Кадмий Cd. Свинец РЬ. Цинк Zn | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. - Объясните, почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы? - Объясните, почему при производстве электромонтажных работ провода с медными жилами вытеснили провода с алюминиевыми жилами? - Пользуясь технической и справочной литературой найти маркировки установочных проводов. Монтажных проводов и кабелей. |  |  |
| Тема 2.4. Неметаллические проводниковые материалы | Содержание учебного материала Материалы для электроугольных изделий. Проводящие и резистивные композиционные материалы. Контактолы | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. Подготовить сообщение: - материалы для электроугольных изделий; - проводящие и резистивные композиционные материалы. - контактолы |  |  |
| Тема 2.5. Материалы для подвижных контактов | Содержание учебного материала Материалы для скользящих контактов. Материалы для размыкающих контактов. Припои. Металлокерамика. Металлические покрытия. Проводниковые изделия. Понятие припоя, флюса. Легкоплавкие и тугоплавкие припои. Понятие клеи и вяжущих составов. Свойства, характеристики и область применения клеев и вяжущих составов. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме. Расшифровка маркировки припоев по назначению и химическому составу. Какими характерными свойства ми обладают клеи? |  |  |
| Тема 2.6. Полупроводниковые материалы и изделия | Содержание учебного материала Электропроводность полупроводников. Основные свойства и характеристики полупроводников. Термоэлектрические, оптические, фотоэлектрические явления в полупроводниках. Полупроводниковые изделия и их применение. Свойства полупроводников. Простые полупроводники W9. Германий Ge. Кремний Si. Селен. Теллур. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5. - Расшифровка маркировки диодов, транзисторов по назначению и химическому составу. - Составление таблицы «Основные группы полупроводниковых материалов» - Составление списка полупроводниковых изделий, находящихся в учебных мастерских и в быту, с указанием их применения |  |  |
| Тема 2.7. Твердые органические диэлектрики | Содержание учебного материала Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры Электроизоляционные пластмассы Слоистые пластики и фольгированные материалы Пленочные электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы на основе каучуков. Лаки и эмали. Компаунды. Флюсы | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выучить конспект, заполнить таблицу: «Твердые органические диэлектрики» |  |  |
| Тема 2.8. Твердые неорганические диэлектрики | Содержание учебного материала Стекло. Ситаллы. Керамика.Неорганические электроизоляционные пленки. Слюда и материалы на ее основе. Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. Активные диэлектрики. Пьезоэлектрики. Электреты. Диэлектрики для оптической генерации.Электрооптические материалы | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выучить конспект, заполнить таблицу: «Твердые неорганические диэлектрики» |  |  |
| Тема 2.9. Магнитные материалы и изделия. Материалы для изделий электронной техники | Содержание учебного материала Общие сведения о магнитных материалах. Общие свойства, классификация и характеристики. Индукция насыщения, остаточная индукция, коэрцитивная сила, магнитная проницаемость. Магнитомягкие материалы их свойства и применение. Магнитомягкие сплавы их свойства и применение. Магнитотвердые материалы их свойства и области применения. Ферриты их состав, свойства и области применения. Общие свойства сверхпроводников и криопроводников. Сверхпроводники I и II рода. Сверхпроводники в магнитном поле. Области применения сверхпроводников. Материалы для полупроводниковых интегральных схем Материалы для гибридно-пленочных и многокристальных больших интегральных схем Материалы для устройств с печатным монтажом | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выучить конспект, начертить графики гистерезиса для различных материалов Укажите возможные области применения криопроводников в вашей профессии. |  |  |
|  | Контрольная работа (зачет) | 1 |  |
| Всего часов 13 |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материаловедение», лаборатории механических испытаний.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места обучающихся - 28;

- рабочее место преподавателя -1;

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;

- объемные модели металлических кристаллических решеток;

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов.

- альбомы. Фотографии микроструктур металлов и сплавов. Плакаты.

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиа проектор Оборудование учебного кабинета:

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Фетисов Г.П., Гарифуллин Ф.А. «Материаловедение и технология металлов», М.: Издательство «Оникс», 2010г. – 624с. Учебник для студентов СПО.

- Моряков О.С. «Материаловедение», М.: Издательство «Академия», 2010г. – 240с. Учебник для студентов СПО.

- Козлов Ю.С. «Материаловедение» М.: Издательство «Агар», 2010г. – 180с. Учебное пособие для технических специальностей СПО.

- Никифоров В.М. «Технология металлов и конструкционные материалы» (8-ое издание), Издательство «Политехника», 2010г. – 382с. Учебник для студентов, инженеров и техников всех технических специальностей.

- Адаскин А.М., Зуев В.М. «Материаловедение (металлообработка)» М.: Издательство «Академия», 2010г. – 288с. Учебное пособие. Начальное профессиональное образование.

- Бабич В.К. Лукашин Н.Д., Морозов А.С. «Основы металлургического производства», М.: Издательство «Металлургия», 20120г. – 240с. Учебник для средних профессионально-технических училищ.

- Арзаасов В.И. «Материаловедение», Москва, МГТУ им.Н.Баумана, 2002г. – 648с. Учебник для  вузов.

- Заплатин В.Н. «Основы материаловедения (металлообработка)», М.: Издательство «Академия», 2009г. – 256с. Учебное пособие для начального профессионального образования.

- Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка), М.: Издательство «Академия», 2011г. – 224с.

- Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. «Материаловедение», М.: Издательство «Академия», 2011г., 496с. Для студентов СПО.

11.	Журавлев, Л.В. Электроматериаловедение: учеб./ Л.В. Журавлев. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 312с.

12.	Никулин, Н.В. Электроматериаловедение: учеб./Н.В. Никулин. – 2006. – 175с.

13.	Никулин, Н.В. Справочник молодого электрика по электротехническим материалам и изделиям: справочник/Н.В. Никулин. – М.: ВШ, 2000. – 216 с.

14.	Электроматериаловедение: учеб./Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин.-М.: ВШ, 2000. – 308 с.

15.	Васильев, Н.П.Лабораторные работы по электроматериаловедению: Учеб. пособие / Н.П.Васильев.- 2006. – 96 стр.

Дополнительные источники:

- Черепахин А.А. «Технология обработки материалов», М.: Издательство «Академия», 2011г. – 272с. Учебник для студентов СПО.

- Чернов Н.Н. «Технологическое оборудование (металлорежущие станки)», Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2011г. – 491с. Учебное пособие для студентов СПО.

3. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учеб, книга 1 и 2/ Ю.Д.Сибикин.-М. Академия:, 2009.- 208 и 256с.

4.	Макаров Е.Ф., Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей., М., Академия ,2006.- 448с.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; | практические занятия, домашние работы |
| определять виды конструкционных материалов; | практические занятия |
| выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; | практические занятия |
| проводить исследования и испытания материалов; | лабораторные занятия |
| рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания; | практические занятия |
| Знания: |  |
| закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; | лабораторные занятия, домашняя работа |
| классификацию и способы получения композиционных материалов; | составление структурных схем |
| принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; | практические занятия |
| строение и свойства металлов, методы их исследования; | лабораторные занятия |
| классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | контрольная работа |
| методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ | практические занятия |

3.4.Самостоятельная работа

Формы самостоятельной работы:

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы;

- подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите;

-решение вариантных задач, кроссвордов;

-составление и оформление таблиц;

-подготовка рефератов.

Формы контроля самостоятельной работы:

- защита практических занятий;

-проверка заданий, рефератов, конспектов.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ

УД ОП.03 Электроматериаловедение.

  - Текущий контроль – не предусмотрено.

  - Итоговый контроль по УД

Вариант  1

(выберите правильный ответ)

1. Чтобы оценить степень электропроводности того или иного материала, приходится определять:

A. удельную электрическую проводимость;

B. удельное электрическое сопротивление;	Р = 1

C. электрическую прочность;

D. все перечисленные характеристики.

2. Электрическая характеристика, позволяющая определить способность диэлектрика образовывать электрическую емкость:

A. полярная ионизация;                	Р = 1

B. электронная поляризация;

C. диэлектрическая проницаемость;

D. тангенс угла диэлектрических потерь.

3. Диэлектрическая проницаемость ε позволяет определить:

A. поляризацию диэлектрика;                	Р = 1

B. способность диэлектрика образовывать электрическую емкость;

C. обе перечисленные характеристики.

4. Диэлектрическая проницаемость у сегнетоэлектриков достигает:

A. 3…8;                	Р = 1

B. 8…20;

C. 1 500…4 500.

5. Характеристикой, позволяющей оценить стойкость диэлектриков к кратковременному нагреву, является:

A. нагревостойкость;                	Р = 1

B. теплостойкость;

C. температура размягчения.

6. Иногда в слое воздуха, непосредственно соприкасаемся с поверхностью проводов высокого напряжения, наблюдается светлое фиолетовое свечение – электрическая корона. Причиной ее возникновения является:

A. ухудшение электроизоляционных свойств воздуха;                	Р = 1

B. воздействие на воздух повышенного напряжения;

C. обе перечисленные причины;

D. причина, не указанная в предыдущих ответах.

7. Изменение тока в зависимости от напряжения, приложенного к объему газа, выражается в виде кривой, называемой:

A. газовой характеристикой;                	Р = 1

B. характеристикой электрической проводимости;

C. вольтамперной характеристикой;

D. характеристикой с иным названием, чем перечисленные.

8. Большое влияние на пробой газа в неоднородном поле оказывает:

A. полярность электродов;

B. наличие ионизированных частиц в газе;

C. напряженность электрического поля;                                                                               P = 1

D. все перечисленные факторы.

- Старение масла вызывает:

A. повышенная температура;

B. электрическое поле;	Р = 1

C. соприкосновение с металлическими частями электрооборудования;

D. все перечисленные факторы.

10. Химический состав нефтяных масел определяется:

A. составом нефти; 		Р = 1

B. наличием примесей;

C. состоянием окружающей среды.

11. Этот негорючий на ощупь материал белого вдета получается в результате полимеризации сжиженного газа тетрафторэтилена (F2C = CF2) и имеет нагревостойкость до 250 °С. Приведенному описанию соответствует:

A. фторопласт;

B.эпоксидная смола;	Р = 1

C. лавсан.

12. Отличительная особенность всех кремнийорганических диэлектриков:

A. высокая нагревостойкость;	Р = 1

B. низкая холодостойкость;

C. оба перечисленных фактора.

13. Полиимидные пластмассы обладают:

A. высокой нагревостойкостью (220... 250 °С);

B. низкой нагревостойкостью (80... 100°С);	Р = 1

C. низкими электрическими и механическими характеристиками;

D. всеми перечисленными свойствами;

E. ни одним из перечисленных  свойств.

14. Этот высокополимерный термопластичный прозрачный материал поддается всем видам механической обработки (сверление, фрезерование и др.). Детали из него легко склеиваются дихлорэтановым клеем. Приведенному описанию соответствует:

A. полиэтилен;

B. органическое стекло;

C. фторопласт-4;	Р = 1

D. полиамид.

15. Веществами, придающими лаковой пленке эластичность, являются:

A. сиккативы;

B. разбавители;

C. пластификаторы; 	Р = 1

D. коллоидные растворы.

16.  Для ускорения высыхания лаков в них вводят:

A. сиккативы; 	Р = 1

B. разбавители;

C. пластификаторы;

D. коллоидные растворы.

17. Электроизоляционные эмали представляют собой лаки, в которые введены следующие мелкораздробленные вещества:

A. пигменты;

B. сиккативы;	Р = 1

C. пластификаторы;

D. бензолы.

18. В отличие от лаков и эмалей компаунды не содержат:

A. летучих растворителей;

B. пластификаторов;

C. разбавителей;	Р = 1

D. всех перечисленных веществ.

19.  Для уменьшения хрупкости эпоксидных компаундов в них вводят:

A. пластификаторы;

B. сиккативы;

C. разбавители;	Р = 1

D. ксилол.

20. Порошкообразными или волокнистыми веществами, позволяющими повысить механическую прочность и уменьшить объемную усадку изготовленных пластмассовых изделий, являются:

A. наполнители;

B. пластификаторы;		Р = 1

C. стабилизаторы;

D. отвердители.

21. Веществами, вводимыми в пластмассы в целях повышения их стойкости к свету и нагреванию, являются:

A. наполнители;

B. пластификаторы;

C. стабилизаторы;	Р = 1

D. отвердители.

22. Высушенные фарфоровые изделия покрывают:

A. покровным лаком;

B. жидкой глазурной суспензией (глазурью);

C. покровной эмалью;	Р = 1

D. всеми перечисленными материалами.

23. Свойства магнитных материалов оценивают с помощью:

A. магнитных параметров;

B. магнитных характеристик;	Р = 1

C. магнитных величин;

D. магнитных зависимостей.

24. Магнитная проницаемость μ в большей степени зависит:

A. от величины магнитной индукции;

B. от напряженности магнитного поля; 	Р = 1

C. от удельной объемной магнитной энергии;

D. от внутренних свойств самого материала.

25. При увеличении остаточной магнитной индукции Bг магнитные свойства материала ведут себя следующим образом:

A. становятся выше;

B. становятся ниже;	Р = 1

C. не изменяются.

Вариант  2

(выберите правильный ответ)

1. Удельное сопротивление электротехнических материалов зависит:

A. от площади образца материала;

B. от длины образца материала;	Р = 1

C. от температуры материала;

D. от характеристик, не перечисленных в предыдущих ответах.

2. Увеличение тангенса угла диэлектрических потерь неполярного диэлектрика обусловлено:

A. возрастанием тока проводимости диэлектрика;

B. уменьшением тока проводимости диэлектрика;	Р = 1

C. причиной, не перечисленной в предыдущих ответах.

3. Диэлектрическая проницаемость электроизоляционных материалов зависит:

A. от вида поляризации диэлектрика;	Р = 1

B. от емкости конденсатора;

C. от интенсивности процессов поляризации, протекающих в диэлектриках под действием приложенного напряжения;

D. от характеристик, не перечисленных в предыдущих ответах.

4.  Диэлектрическая проницаемость у полярных диэлектриков достигает:

A.

3...8;

B. 8...20;	Р = 1

C. 1 500... 4 500.

5. Вязкость определяет:

A. пропитывающую способность жидкости;

B. текучесть жидкости;

C. густоту жидкости;	Р = 1

D. все перечисленные характеристики.

6. В нормальных условиях работы газообразных диэлектриков их проводимость:

A. высокая;

B. низкая;

C. не зависит от условий работы;	Р = 1

D. не соответствует ни одному из предыдущих ответов.

7. В момент пробоя газа напряжение и ток в нем ведут себя следующим образом:

A. ток резко возрастает, а напряжение стремится к нулю; 	Р = 1

B. ток уменьшается, а напряжение увеличивается;

C. ток и напряжение остаются неизменными, а изменяется давление газа.

8. Чтобы избежать возникновения электрической короны и повысит величину пробивного напряжения газообразного диэлектрика, необходимо:

A. закруглить острые кромки электродов или закрыть их металлическими колпаками (экранами) большего диаметра;

B. изменить полярность электродов;	Р = 1

C. заземлить электроды;

D. выполнить все перечисленные действия.

9. Недостатками нефтяных масел являются:

A. высокая горючесть и невысокая температура вспышки паров;

B. малая величина диэлектрической проницаемости;	Р = 1

C. все перечисленные факторы;

D. факторы, не указанные в предыдущих ответах.

- Наиболее вязкое масло применяют:

A. для кабелей с бумажной изоляцией;

B. в масляных выключателях;	Р = 1

C. для заполнения внутреннего пространства силовых трансформаторов.

11. Кремнийорганические электроизоляционные материалы (пластмассы, резины, лаки и др.) могут работать в интервале температур:

A. от -60 до 180°С;

B. от -100 до 100°С;	Р = 1

C. от 0 до 60°С;

D. от -20 до 100°С.

12. Фторопласт-4 работает в интервале температур:

A. от 0 до 180 °С;	Р = 1

B. от-100 до 200 ºС;

C. от-269 до 250 °С.

13. Эти смолы представляют собой сиропообразную жидкость либо твердое вещество желтой или светло-коричневой окраски. Они нашли широкое применение в электротехнике как основа электроизоляционных заливочных компаундов, а также в качестве клеящих лаков и клеев. Приведенному описанию соответствуют:

A. эпоксидные смолы;

B. глифталевые смолы;	Р = 1

C. новолачные смолы.

14. Теплостойкость полиэтилена составляет:

A. 70 °С;

B. 100°С;	Р = 1

C. 150°С;

D. 200 ºС.

15. У лаков воздушной сушки, отвердение пленки происходит:

A. при комнатной температуре;	Р = 1

B. при температуре, значительно превышающей комнатную;

C. при условии, не указанном в предыдущих ответах.

16. Электроизоляционные эмали являются материалами:

A. покровными;

B. пропиточными;	Р = 1

C. клеящими.

17. Широко применяемые электроизоляционные эмали на основе кремнийорганических лаков отличаются:

A. высокой нагревостойкостью (180...200 °С);

B. высокой холодостойкостью (-100 °С);	Р = 1

C. низкой нагревостойкостью (до 60 °С);

D. широким диапазоном рабочих температур (от -100 до 100 °С).

18. Кремнийорганические компаунды могут работать в интервале температур:

A. от 0 до 100°С;

B. от-60 до 100°С;	Р = 1

C. от-60 до 100°С;

D. от -60 до 200ºС.

19. Для пропитки обмоток электрических машин битумный пропиточный компаунд разогревают до температуры:

A. 70°С;

B. 10°С;	Р = 1

C. 150°С;

D. 160... 170°С.

20. Густыми маслообразными синтетическими жидкостями, вводимыми в пластмассы для понижения их хрупкости и повышения холодостойкости, являются:

A. наполнители;

B. пластификаторы; 	Р = 1

C. стабилизаторы;

D. отвердители.

21.  Веществами, вводимыми в пластмассы для лучшего отделения отпрессованного изделия от поверхности стальной пресс-формы, являются:

A. наполнители;

B. пластификаторы;	Р = 1

C. стабилизаторы;

D. смазывающие вещества.

22.  Все электрокерамические материалы делятся на следующие три группы:

A. изоляторные, конденсаторные, керамические;

B. изоляторные, конденсаторные, сегнетоэлектрические;	Р = 1

C. изоляторные, конденсаторные, изоляционные;

D. группы, не указанные в предыдущих ответах.

23. Чем больше величина магнитной проницаемости μ, тем материал:

A. легче намагничивается;	Р = 1

B. труднее намагничивается;

C. легче перемагничивается;

D. свойства намагничивания материала не зависят от величины μ.

24. Для размагничивания образца материала необходимо:	Р = 1

A. чтобы магнитная индукция В достигла нуля;

B. чтобы вектор напряженности магнитного поля Н изменил свое направление на  обратное;

C. чтобы магнитная индукция В и напряженность магнитного поля Н материала достигли нуля.

25. Потери энергии на вихревые токи Рв зависят:

A. от величины остаточной магнитной индукции Вr;	Р = 1

B. от величины коэрцитивной силы Нс;

C. от удельного электрического сопротивления р магнитного материала;

D. от параметра, который не указан в предыдущих ответах.

Эталоны ответов

Вариант  1

| № вопроса | Правильный ответ | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | В | 1 |
| 2 | С | 1 |
| 3 | В | 1 |
| 4 | С | 1 |
| 5 | В | 1 |
| 6 | С | 1 |
| 7 | С | 1 |
| 8 | D | 1 |
| 9 | D | 1 |
| 10 | A | 1 |
| 11 | B | 1 |
| 12 | A | 1 |
| 13 | A | 1 |
| 14 | B | 1 |
| 15 | C | 1 |
| 16 | A | 1 |
| 17 | A | 1 |
| 18 | D | 1 |
| 19 | A | 1 |
| 20 | A | 1 |
| 21 | C | 1 |
| 22 | B | 1 |
| 23 | B | 1 |
| 24 | B | 1 |
| 25 | A | 1 |

Вариант  2

| № вопроса | Правильный ответ | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | C | 1 |
| 2 | A | 1 |
| 3 | C | 1 |
| 4 | A | 1 |
| 5 | D | 1 |
| 6 | B | 1 |
| 7 | A | 1 |
| 8 | A | 1 |
| 9 | C | 1 |
| 10 | A | 1 |
| 11 | A | 1 |
| 12 | C | 1 |
| 13 | A | 1 |
| 14 | A | 1 |
| 15 | A | 1 |
| 16 | A | 1 |
| 17 | A | 1 |
| 18 | D | 1 |
| 19 | D | 1 |
| 20 | B | 1 |
| 21 | D | 1 |
| 22 | A | 1 |
| 23 | A | 1 |
| 24 | B | 1 |
| 25 | C | 1 |

Критерии оценки

дифференцированного зачета по учебной дисциплине

«Электроматериаловедение»

| Коэффициент усвоения | Оценка |
| --- | --- |
| < 0,7 | 2 |
| 0,7 – 0,79 | 3 |
| 0,8 – 0,89 | 4 |
| 0,9 – 1,00 | 5 |

##### ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень рекомендуемых учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф  образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2008. – 312 с.

- Никулин Н.В. Электроматериаловедение: Учебник для ПТУ. – М.: Высш. шк., 1989. – 192 с.

- Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т., Сеферов Г.Г., Фоменко А.Л.   Материаловедение: Учебник  Издательство: Инфра-М., 2009 г. – 150 с.

- Стуканов В. А. Материаловедение. – Изд-во: Форум, Инфра-М, 2008 г. – 368 с.

Дополнительные источники:

- Бутаев К.К. Основы материаловедения и электроматериаловедения: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Высш.школа, 1991. – 240 с.

- Никулин Н.В. Справочник молодого электрика по электротехническим материалам и изделиям. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Высш.школа, 1983. – 288 с.

- Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

- Богодухов С.И., Синюхин А.В. Гребенюк В.Ф. Курс материаловедения в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Издательство: Машиностроение, 2005 г. – 256 с.

# Давыдова И.С., Максина Е.Л. Материаловедение: Учеб. пособие. Издательство: РИОР, 2006 г. – 240 с.

- Основы материаловедения (металлообработка): Учебное пособие для НПО, Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. – Издательство: Академия, 2010 г. – 256 с.

- Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.

- Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – Издательство: Академия, 2008 г. – 256 с.

Интернет-источники:

- 1. Obuk.ru - Книжный портал. Электроматериаловедение.

- Никулин Н.В. Электроматериаловедение. Электронный учебник (http://fanknig.org. Книжный фанат)